S Z C Z E G Ó Ł O W A

S P E C Y F I K A C J A    T E C H NI C Z N A

D - 04 . 04 . 02

PODBUDOWA  Z KRUSZYWA  ŁAMANEGO

STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE

1.W S T Ę P.

1.1.Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwa: Przebudowa drogi gminnej Nr 003169T w miejscowości Młotkowice (działka 903/2 i 420) na odcinku 1240 mb.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1

1.3.Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
 i obejmują:

-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

1.4.Określenia podstawowe.

1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy optymalnej wilgotności.

1.4.2.Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki stanowiącej warstwę nośną konstrukcji nawierzchni drogi (ulicy).

1.5.Wymagania ogólne dotyczące robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.

2.M A T E R I A Ł Y.

2.1.Wymagania ogólne.

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie jest kruszywo łamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej podbudowy.

Kruszywo powinno być jednorodne, bez obcych zanieczyszczeń i bez domieszek gliny.

2.2.Właściwości kruszywa łamanego stosowanego do wykonania podbudowy.

| Lp | Wyszczególnienie | Wymagania dla podbudowy |  | Badania według |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Właściwości | Zasadniczej | Pomocniczej |  |
| 1. | Zawartość ziaren mniejszych Niż 0,075 mm % | 2 do 10 | 2 do 12 | PN-B-06714-15 |
| 2. | Zawartość nadziarna nie więcej niż % | 5 | 10 | j.w |
| 3. | Zawartość ziaren nieforemnych nie więcej niż % | 35 | 40 | PN-B-06714-16 |
| 4. | Zawartość zanieczyszczeń orga- nicznych nie więcej niż % | 1 | 1 | PN-B-06714-26 |
| 5. | Ścieralność w bębnie Los Angeles a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów nie więcej niż | 35 30 | 50 35 | PN-B-06714-42 |
| 6. | Nasiąkliwość nie więcej niż % | 3 | 5 | PN-B-06714-18 |
| 7. | Mrozoodporność, ubytek masy Po 25 cyklach zamrażania nie więcej niż % | 5 | 10 | PN-B-06714-19 |
| 8. | Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki Kruszywa nie mniejszy niż % a) przy zagęszczeniu Js  1,00 b) przy zagęszczeniu Js  1,03 | 80 120 | 60 - | PN-S-06102 |

3.S P R Z Ę T.

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z niżej wymienionych jednostek sprzętowych:

- układarek mieszanki, bądź równiarek,

- walca ogumionego i stalowego wibracyjnego lub statycznego do zagęszczania warstwy mieszanki.( w miejscach trudno dostępnych np. przy studzienkach ściekowych bądź kontrolnych, powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne ).

4.T R A N S P O R T .

Mieszankę kruszywa przewozić można dowolnymi sprawnymi środkami transportowymi.
W przypadku składania mieszanki na przy obiektowym placu składowym zwracać uwagę na zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem, przemieszaniem 
z innymi materiałami.

5.W Y K O N A N I E   R O B Ó T.

5.1.Przygotowanie podłoża.

Przed wbudowaniem mieszanki Wykonawca winien sprawdzić czy podłoże– koryto wykonane jest zgodnie z ustaleniami projektu budowlanego(zgodność w planie i porofilu) 
a także zachowana jest odpowiednia stabilność (wymagany wskaźnik zagęszczenia). 
W przypadku układania warstwy wzmacniającej na istniejącej podbudowie- podbudowę należy oczyścić i uzupełnić ubytki. Wskazane jest aby przy układaniu podbudowy 
z mieszanki na palikach wyznaczających krawędzie i oś drogi, określić rzędne wysokości wraz z naciągnięciem sznurków bądź linek, które ułatwią właściwe układanie warstw 
z mieszanki kruszywa.

5.2.Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki.

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu odpowiadała grubości projektowanej

Grubość jednej warstwy z uwagi na zagęszczenie nie może przekraczać 20 cm.

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganej grubości, wymaganych spadków, a także rzędnych wysokościowych określonych 
w projekcie.

Jeżeli podbudowa składa się więcej niż jednej warstwy, to wymagania określone wyżej dotyczyć będą każdej z układanych warstw. Zwrócić należy uwagę w czasie zagęszczenia warstw na właściwą wilgotność mieszanki zbliżoną do optymalnej (dopuszczalna odchyłka- 20%  i + 10 %), co zapewni należyte zagęszczenie.

Odbiorowi technicznemu podlega każda z ułożonych warstw podbudowy. Do czasu ułożenia właściwej (ścieralnej) warstwy nawierzchni utrzymanie podbudowy należy do Wykonawcy robót. Zagęszczenie warstwy wbudowanej mieszanki wykonywać należy przy przestrzeganiu zasady : że rozpoczęcie zagęszczenia następuje od krawędzi ku osi jezdni, a w przypadku łuku poziomego od krawędzi wewnętrznej, ku krawędzi zewnętrznej.

6.K O N T R O L A    J A K O Ś C I    R O B Ó T.

Przed przystąpieniem do robót obowiązkiem Wykonawcy jest wskazanie miejsca produkowania mieszanki kruszywa (poboru), oraz przedłożenia badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymagań określonych dla mieszanki z kruszyw łamanych 
w punkcie 2.2.

6.1.Badania w czasie robót.

W czasie wykonywania warstw podbudowy obowiązywać będą następujące badania przeprowadzone z częstotliwością :

A) Uziarnienie mieszanki

-2 badania na jednej działce roboczej

-nie mniej niż 1 badanie na 600 m2 warstwy podbudowy

B) Wilgotność zagęszczonej mieszanki

-2 badania na jednej działce roboczej

-nie mniej niż 1 badanie na 600 m2 warstwy podbudowy.

C) Zagęszczenie warstwy- 1 próba na 1000 m2.

D) Badanie właściwości kruszywa ( wg tabeli w punkcie 2.2 )z częstotliwością : dla każdej partii dostarczonego kruszywa oraz przy zmianie ewentualnie dostawcy.

Wbudowywana mieszanka kruszywa spełniać musi właściwości określone w tabeli
w p-cie 2.2, a właściwe uziarnienie, oraz optymalna wilgotność wpłyną na należyte zagęszczenie zapewniające stateczność podbudowy. Niezależnie od w/w badań dla wykonanych warstw obowiązywać będą pomiary cech geometrycznych potwierdzające prawidłowość wykonanych robót obejmujące :

1)Szerokość podbudowy - co 50 m

Szerokość wykonanej podbudowy od założonej w projekcie nie może różnić się
o więcej niż : +10 cm ,  - 5 cm.

Na jezdniach bez krawężników, szerokość warstwy ułożonej podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wielkość wykazaną w projekcie budowlanym.

2)Równość podłużna - łatą 4 metrową co 10 mb na każdym pasie ruchu.

Równość poprzeczna - co 5 m dla każdego pasa ruchu

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

- 10 mm - dla podbudowy zasadniczej

- 20 mm - dla podbudowy pomocniczej

3)Spadki poprzeczne - co 50 m( dla każdego pasa ruchu )

Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych należy wykonać w punktach głównych

łuku poziomego.

Dopuszczalne różnice ( tolerancja ) od wymaganych nie mogą przekraczać + - 0,5%

4)Rzędne wysokościowe - sprawdzenie co 100 m.

Dopuszczalne różnice pomiędzy rzędnymi projektowanymi i wykonanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.

5)Ukształtowanie osi w planie - sprawdzenie co 100 m, oraz w punktach głównych łuku poziomego.

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej

o więcej niż 5 cm.

6)Grubość podbudowy: -  podczas budowy - w 3-ch punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 500 m2.

-przed odbiorem - w 3-ch punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 500 m2.

Dopuszczalne tolerancje grubości podbudowy projektowanej w stosunku do wykonanej nie mogą przekraczać:

-dla podbudowy zasadniczej + - 1 cm

- dla podbudowy pomocniczej + - 1 cm.

6.2.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Powierzchnie podbudowy, które wykazują odchylenia większe od dopuszczalnych określone w punkcie 6.1. poz. 1-6 powinny być naprawione przez Wykonawcę na jego koszt.

Przy usuwaniu odchyleń stwierdzonych w równości podłużnej, spadkach poprzecznych
i niezgodności rzędnych wysokościowych Wykonawca wykonuje roboty poprawkowe
w sposób określony niżej :

- naprawione miejsce (odcinek podbudowy) należy spulchnić lub zerwać warstwę podbudowy na głębokość nie mniejszą niż 10 cm.

- w zależności od stwierdzonych odchyleń na odcinku naprawianym należy zdjąć nadmiar kruszywa, względnie dodać nowy materiał, a następnie dokładnie wyrównać i zagęścić.

Po wykonaniu powyższych czynności przeprowadzić należy ponownie pomiary sprawdzające.

Przy usuwaniu wad przekraczających dopuszczalne tolerancje w pomiarach :

A)szerokość podbudowy ( oraz ukształtowania osi w planie )

B)grubości podbudowy.

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dokonać naprawy w sposób jak niżej:

- w przypadku określonym w poz. A:

Do połowy szerokości pasa ruchu warstwę podbudowy należy spulchnić na pełną grubość, a następnie dołożyć wymaganą ilość mieszanki kruszywa, powtórnie wyrównać i zagęścić.

- w przypadku określonym w poz. B:

Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę w sposób jak niżej :

Wybrać wadliwie wykonaną warstwę na odpowiednią głębokość i uzupełnić nowym materiałem w sposób taki aby grubość warstwy była właściwa, względnie wykonać spulchnienia ułożonej warstwy na głębokość min. 10 cm i uzupełnienie odpowiednią ilością  nowego materiału, wyrównać i zagęścić. Spulchnienie ułożonej warstwy i dodanie odpowiedniej ilości nowego materiału w celu osiągnięcia wymaganej grubości warstwy podbudowy możliwe jest pod warunkiem, że nie spowoduje to odstępstw w wymaganych rzędnych wysokościowych bądź równości podbudowy.

Po usunięciu wad omówionych w poz. A i B obowiązuje wykonanie ponownych pomiarów geometrycznych omówionych w punkcie 6.1 pozycja 1-6, na odcinkach(w miejscach) 
w których wykonywane były roboty poprawkowe.

7.O B M I A R   R O B Ó T.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego  mechanicznie przy założonej w projekcie (przedmiarze) grubości warstwy.

8.O D B I Ó R  R O B Ó T.

Odbiór robót obejmuje sprawdzenie zgodności wykonanego zakresu zgodnego 
z projektem /przedmiarem robót/ przy czym spełnione być muszą  wymagania wynikające 
z badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów oraz pomiarów geometrycznych 
z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.

9.P O D S T A W A   P Ł A T N O Ś C I.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie obejmuje

-prace pomiarowe i przygotowawcze

-oznakowanie robót

-sprawdzenie i ewentualne przygotowanie podłoża

-zakup i dostarczenie mieszanki kruszywa

-rozłożenie mieszanki

-zagęszczenie rozłożonej mieszanki

-przeprowadzenie wymaganych badań laboratoryjnych oraz pomiarów cech

geometrycznych potwierdzających prawidłowe wykonanie robót.

-utrzymanie wykonanej warstwy podbudowy w okresie kontynuowania robót aż do czasu ułożenia warstwy jezdnej nawierzchni.

10.P R Z E P I S Y   Z W I Ą Z A N E.

10.1.Normy dotyczące kruszyw mineralnych , badań.

PN-B-06714 - 12 - Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.

PN-B-06714 - 15 - Oznaczenie składu ziarnowego.

PN-B-06714 - 16 - Oznaczenie kształtu ziarn.

PN-B-06714 - 17 - Oznaczenie wilgotności.

PN-B-06714 - 18 - Oznaczenie nasiąkliwości

PN-B-06714 - 19 - Oznaczenie mrozoodporności.

PN-B-06714 - 26 - Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych .

PN-B-06714 - 42 - Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles

PN-S-061102 - Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie.

10.2.Katalog  typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych
IBD i M- Warszawa  1997r.

SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.05

Nawierzchnia z mieszanki mineralno- bitumicznej

1.WSTĘP.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw konstrukcji warstwy ścieralnej o grubości 4 cm nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: " Przebudowa drogi gminnej Nr 003169T w miejscowości Młotkowice (działka 903/2 i 420) na odcinku 1240 mb.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument wchodzący w skład specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy zlecaniu robót w formie przetargu, określający warunki realizacji
 i odbioru robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót polegających na wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej, grubość warstwy po zagęszczeniu -
 4 cm

1.4.Określenia podstawowe.

1.4.1.Mieszanka mineralna ( MM ) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego w określonym składzie i uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno- asfaltowa( MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco w określony sposób, spełniająca określone wymagania.

1.4.3.Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu na powierzchni kruszywa na obmywaniu wodą, może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.4.Podłoże pod warstwę asfaltową- powierzchnia przygotowana do ułożenia mieszanki mineralno- asfaltowej

1.4.5.Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnik

1.4.6.Emulsja asfaltowa kationowa -asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.7.Próba technologiczna- wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.

1.4.8.Odcinek próbny - odcinek warstwy nawierzchni ( o długości co najmniej 50 mb) wykonany 
w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.

1.4.9.Kategoria ruchu (KR)- obciążenie drogi ruchem samochodowym wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę wynoszący dla:

KR 1	>12

KR 2	od13do70

K R 3	od 71 do 335

K R 4	od 336 do 1000

K R 5	od 1001 do 2000

K R 6	> 2000

1.4.10.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Dotyczą one w szczególności- odpowiedzialności wykonawcy: za zabezpieczenie prowadzonych robót, za należytą jakość i zgodność wykonywanych robót z dokumentacją (przedmiarem robót do wykonania), za ochronę środowiska, własności publicznej i prywatnej w miejscu prowadzonych robót i.t.p.

2.MATERIAŁY.

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

2.2.Asfalt.

Do wytwarzania mieszanki mineralno-bitumicznej należy stosować asfalt drogowy dostępny na rynku krajowym ( produkowany przez zakłady petrochemiczne ) spełniający wymagania określone
w normie PN - EN - 12591 : 2002.

Asfalt drogowy produkowany w oparciu o powyższą normę posiada oznaczenie D50/70BX.

Zastosowanie asfaltu : do wytwarzania mieszanki mineralno- bitumicznej dla wszystkich warstw nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR6.

2.3.Polimeroasfalt.

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, 
to polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD - 97 IBD i M i posiadać aprobatę techniczną .

W zależności od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni należy stosować :

Dla kategorii ruchu KR 1 do KR 2

-dla warstw ścieralnych - DE80 A, B, C, DP80 - dla pozostałych warstw - nie stosuje się

Dla Kategorii ruchu KR 3 do KR 6

- dla warstw ścieralnych - DE80 A, B, C, DP80

-dla pozostałych warstw - DE30 A, B, C, DE80 A, B, C, DP30, DP80

2.4.Wypełniacz.

Do wytwarzania mieszanek mineralno-bitumicznych należy stosować wypełniacz spełniający wymagania określone w normie PN-S-96504 : 1961 dla wypełniacza podstawowego i zastępczego. Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodnie  z normą jw.

Dla kategorii ruchu KR 1 do KR 2 stosować można

-dla warstw ścieralnych - wypełniacz podstawowy lub zastępczy (pyły z odpylania, popioły lotne) - na podstawie orzeczenia laboratoryjnego ,

-dla pozostałych warstw – jw.

Dla kategorii ruchu KR 3 do KR 6

-dla warstw ścieralnych - wypełniacz podstawowy

-dla warstw pozostałych – jw.

2.5.Kruszywa.

W zależności od kategorii ruchu i wykonywanych warstw stosować należy następujące kruszywo :

A.	Dla warstw ścieralnych.

|  |  | Wymagania w zależności od KR |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Rodzaj materiału - nr. normy |  |  |
|  |  | KR 1 lub KR 2 | KR 3 do KR 6 |
| 1. | Kruszywo łamane granulowane w/g |  |  |
|  | PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998 |  |  |
|  | a) z surowca skalnego-skał magmowych | kI.I,II ; gat.1,2 | k1.I,II ; gat. l |
|  | b) z surowca sztuczne (żużle) | j.w | k1.I ; gat. l |
| 2. | Kruszywo łamane zwykłe |  |  |
|  | w/ PN-B-11112 : 1996 | k1.I,II ; gat 1,2 | - |
| 3. | Grys i żwir kruszony z naturalnie |  |  |
|  | rozdrobnionego surowca skalnego | k1.I,II ; gat. 1,2 | k1.I ; gat. 1 |
|  | w/ WT/MK - CZDP 84 |  |  |
| 4. | Piasek w PN-B-11113 : 1996 | gat. 1,2 | - |

B.	Dla warstw pozostałych :

|  |  | Wymagania w zależności od KR |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Rodzaj materiału - nr. normy |  |  |
|  |  | KR 1 lub KR 2 | KR 3 do KR 6 |
| 1. | Kruszywo łamane granulowane wg |  |  |
|  | PN-B-11112:1996 , PN-B-11115: 1998 |  |  |
|  | a) z surowca skalnego | k1.I,II ; gat. 1,2 | k1.I,II ; gat. 1,2 |
|  | b) z surowca sztuczne o (żużle) | '.w | kl. I ; at. l |
| 2. | Kruszywo łamane zwykłe |  |  |
|  | w/ PN - B-11112 : 1996 | k1.I,II ; at. 1,2 | - |
| 3. | Grys i żwir kruszony z naturalnie |  |  |
|  | rozdrobnionego surowca skalnego | k1.I,II ; gat. 1,2 | k1.I,II ; gat. 1,2 |
|  | w/ WT/ MK - CZDP 84 |  |  |
| 4. | Piasek w PN-B-11113 : 1996 | at. 1,2 | - |

Składowiska kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanki mineralno-bitumicznej powinny być tak urządzone aby składowane frakcje kruszyw były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, jak również zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami.

2.6.Asfalt upłynniony.

Asfalt upłynniony w przypadku zastosowania musi spełniać wymagania określone w normie PN-C-96173 : 1974

2.7.Emulsja asfaltowa.

Stosować należy drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone 
w WTEMA - 99.

3.SPRZĘT.

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca robót dysponować musi sprawnym sprzętem - maszynami, zapewniającymi terminowe 
i bezpieczne wykonanie robót przy zapewnieniu najwyższej jakości ich wykonania.

Podstawowe jednostki sprzętowe - maszyny muszą spełniać następujące wymagania

3.2.Wytwórnia mieszanki mineralno – bitumicznej

Wytwórnia mas o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym musi posiadać pełne wyposażenie zapewniające właściwą jakość wytwarzanej mieszanki.

Wytwarzanie mieszanki może się odbywać wyłącznie przy stosowaniu automatycznego dozowania składników.

W celu zapewnienia ciągłej produkcji wytwórnia winna posiadać zasobnik do czasowego przechowywania gotowej mieszanki zabezpieczający mieszankę przed utratą temperatury.

3.3.Układanie mieszanki- odbywać się będzie przy użyciu układarki sterowanej elektronicznie 
o wydajności podobnej do wydajności wytwórni i posiadającej wyposażenie:

-automatyczne sterowanie pozwalające na układanie warstw nawierzchni o założonej grubości 
a także z założoną niweletą w przypadku robót prowadzonych w/g projektu budowlanego.

-podgrzewaną płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczenia.

Ponadto układarka winna posiadać możliwość dostosowania stołu do szerokości wykonywanej nawierzchni przy realizacji robót połową jezdni, jak również układania nawierzchni na całej szerokości jezdni w przypadku wykonywania robót na odcinku wyłączonym z ruchu.

3.4.Walce do zagęszczenia.

Do zagęszczania warstw nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej należy stosować :

-walce statyczne ogumione

-walce mieszane z przednią osią gładką wibracyjną i tylną ogumioną.

Zaleca się używać do zgęszczenia warstw nawierzchni zestawu walcy :

-walca gładkiego stalowego dwuwarstwowego z walcem ogumionym- do zagęszczania zasadniczego.

-walca dwuwarstwowego stalowego średniego - do wygładzenia powierzchni.

Walce wyposażone być muszą:

-w sprawny system zwilżania powierzchni wałów stalowych przy użyciu płynów w celu niedopuszczenia do przyklejania mieszanki do powierzchni wału.

-walce ogumione - w fartuchy osłonowe kół w celu utrzymania ich temperatury,  a także urządzenia umożliwiające regulację ciśnienia w czasie wałowania

-walce stalowe wibracyjne- we wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły wymuszającej.

3.5.Inny sprzęt.

Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania na budowie sprzętem innym jak :

-skrapiarka

-szczotka mechaniczna lub inne urządzenia czyszczące - piła do obcinania nawierzchni

-wiertnica do pobierania prób z ułożonych warstw

-sprzęt pomiarowy : jak niwelator, łata 4-ro metrowa, klin, taśma, termometr.

4.TRANSPORT.

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Wykonawca robót zobowiązany jest do stosowania środków transportowych, dostosowanych do bezpiecznego przewozu materiałów, gwarantujących, że przewożone materiały nie będą narażone na utratę właściwości, które mogą spowodować obniżenie jakości robót.

4.2.Transport materiałów.

4.2.1.Asfałt.

Asfalt przewozić należy zgodnie z zasadami określonymi w PN-C-4024 : 1991. Transport asfaltów drogowych może odbywać się :

-cysternami kolejowymi

-cysternami samochodowymi

-w bębnach blaszanych lub innych pojemnikach stalowych.

4.2.2.Polimeroasfalt.

Przewóz polimeroasfaltu odbywać się może zgodnie z zasadami określonymi w TWT - PAD - 97 IBDiM oraz w aprobacie technicznej.

4.2.3.Wypełniacz.

Wypełniacz zakupiony od producenta w zależności od możliwości odbiorcy może być odbierany :

-w stanie luźnym w autocysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

-w workach - przewożony dowolnymi sprawnymi środkami transportu posiadającymi zabezpieczenie przed zawilgoceniem i uszkodzeniem opakowania.

4.2.4.Kruszywo.

Przewozić można dowolnymi sprawnymi środkami transportu z uwzględnieniem warunków zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem, bądź zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami.

4.2.5.Mieszanka mieszanki mineralno – bitumicznej.

Transport mieszanki mineralno-bitumicznej odbywać się musi sprawnymi środkami transportowymi przy zachowaniu warunków jak niżej :

-do przewozu używać należy pojazdy samowyładowcze o ładowności minimum 10 Mg wyposażone 
w przykrycia ładunku zabezpieczające mieszankę przed utratą temperatury w czasie przewozu 
i ewentualnego oczekiwania na rozładunek.

-czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2-ch godzin, z jednoczesnym spełnieniem warunku wymaganej temperatury mieszanki przy wbudowaniu.

-zaleca się stosowanie samochodów - termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej
w system ogrzewania

5.WYKONANIE ROBÓT.

5.1.Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z wynikami badań laboratoryjnych poszczególnych składników, potwierdzonej przez niezależne uprawnione laboratorium.

Projektowanie mieszanki mineralno- asfaltowej  polega na :

-doborze składników mieszanki mineralno-asfaltowej dostosowanej do kategorii ruchu.

-doborze optymalnej ilości asfaltu

-określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej.

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstw ścieralnych z betonu asfaltowego w zależności od uziarnienia i kategorii ruchu, a także orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy nr 1.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstw ścieralnych z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach do nr 1 do nr 7.

Skład mieszanki mineralno- asfaltowej dla warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania określone w tablicy 2 lp. od 1 do 5 Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania określone w tablicy2 lp.6d do 8.

Tablica l. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia do warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno- bitumicznej oraz orientacyjne zawartości asfaltu.

|  | Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymiar oczek | KR 1 lub KR 2 |  |  | od KR 3 do KR 6 |  |  |  |
| sit #, mm | Mieszanka |  |  | mineralna, mm |  |  |  |
| Zawartość | od 0 | od 0 do 16 | od 0 do 8 | od 0 | od 0 | od 0 | od 0 |
| asfaltu | do 20 | lub od 0 | lub od 0 | do 20 | do?0~~ | do 16 | do12,8 |
|  |  | do 12,8 | do 6,3 |  |  |  |  |
| Przechodzi |  |  |  |  |  |  |  |
| przez: 25,0 | I 00 |  |  | 100 | I 00 |  |  |
| 20,0 | 88-100 | 100 |  | 88-100 | 90-ł00 | 100 |  |
| 16,0 | 78-100 | 90-100 |  | 78-100 | 67-100 | 90-100 | 100 |
| 12,8 | 68-93 | 80-100 |  | 68-85 | 52-83 | 80-100 | 87-100 |
| 9,6 | 59-86 | 69-I00 | 100 | 59-74 | 38-62 | 70-88 | 73-100 |
| 8,0 | 54-83 | 62-93 | 90-100 | 54-67 | 30-50 | 63-80 | 66-89 |
| 6,3 | 48-78 | 56-87 | 78-100 | 48-60 | 22-40 | 55-70 | 57-75 |
| 4,0 | 40-70 | 45-76 | 60-100 | 39-50 | 21-37 | 44-58 | 47-60 |
| 2,0 | 29-59 | 35-64 | 41-71 | 29-38 | 21-36 | 30-42 | 35-48 |
| zawartość |  |  |  |  |  |  |  |
| ziarn > 2,0 | (41-71) | (36-65) | (29-59) | (62-71) | (64-79) | (58-70) | (52-6s) |
| 0,85 | 20-47 | 26-50 | 27-52 | 20-28 | 20-35 | 18-28 | 25-36 |
| 0.42 | 13-36 | 19-39 | 18-39 | 13-20 | 17-30 | 12-20 | 18-27 |
| 0,30 | 10-31 | 17-33 | 15-34 | 10-17 | 15-28 | 10-18 | 16-23 |
| 0,18 | 7-23 | 13-25 | 13-25 | 7-12 | 12-24 | 8-15 | 12-17 |
| 0,15 | 6-20 | 12-22 | 12-22 | 6-11 | 11-22 | 7-14 | 11-15 |
| 0,075 | 5-10 | 7-11 | 8-12 | 5-7 | 10-15 | 6-9 | 7-9 |
| Orientacyjna |  |  |  |  |  |  |  |
| zawartość |  |  |  |  |  |  |  |
| asfaltu w | 5,0-6,5 | 5,0-6,5 | 5,5-6,5 | 4,5-5,6 | 4,3-5,4 | 4,8-6,0 | 4,8-6-5 |
| MMA, % m/m |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM |  |  |  |  |  |  |  |

Tablica 2, Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych

|  |  | Wymagania wobec MMA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp, | Właściwości | i warstwy ścieralnej z F3A |  |
|  |  | w zależności od kategorii ruchu |  |
|  |  | KR 1 lub KR 2 | KR 3 do KR 6 |
| 1 | Moduł sztywności pełzania1), MPa | nie wymaga się | ≥14,0 (≥18) 4) |
| 2 | Stabilność próbek wg metody Marshalla w | ≥ 5,5 2) | ≥ 10 0 3) |
|  | temperaturze 60° C, kN |  |  |
| 3 | Odkształcenie próbek jw., mm | od 2,0 do 5,0 | od 2,0 do 4,5 |
| 4 | Wolna przestrzeń vv próbkach jw., % v/v | od 1,5 do 4,5 | od 2,0 do 4,0 |
| 5 | Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach | od 75,0 do 90 0 | od 78.0 do |
|  | jw., % |  | 86,0 |
| 6 | Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu: |  |  |
|  | od 0 mm do 6,3 mm | od 1,5 do 4,0 |  |
|  | od 0 mm do 8,0 mm | od 2,0 do 4,0 |  |
|  | od 0 mm do 12,8 mm | od 3,5 do 5,0 | od 3,5 do 5,0 |
|  | od 0 mm do 16,0 mm | od 4,0 do 5,0 | od 4,0 do 5,0 |
|  | od 0 mm do 20,0 mm | od 5,0 do 7,0 | od 5,0 do 7,0 |
| 7 | Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % | ≥ 98,0 | ≥ 98,0 |
| 8 | Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) | od 1,5 do 5,0 | od 3.0 do 5,0 |
| 1 j oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [ 16], dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA |  |  |  |
| 2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka |  |  |  |
| 3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka |  |  |  |
| 4) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. |  |  |  |

5.2.2.Warstwy : wiążąca, wyrównawcza, wzmacniająca z mieszanki mineralno-bitumicznej.

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych przeznaczonych do wykonania warstw wymienionych w tytule, oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych dla warstw wymienionych w tytule przedstawiono na rysunkach 8 do 13.

Skład mieszanki mineralno- asfaltowej powinien być ustalony na podstawie próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane    w tablicy 41p. 1 do 5.

Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza, wzmacniająca ( podbudowy) z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 41p. 6 do 8.

Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, wyrównawczej 
i wzmacniającej z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz orientacyjne zawartości asfaltu.

| Wymiar oczek sit , mm | Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależności od kategorii ruchu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KR1 lub KR2 |  |  | KR3 lub KR6 |  |  |
|  | Mieszanka mineralna, mm |  |  |  |  |  |
|  | od 0 do 20 | od 0 do-16 | od 0 do 12,8 - | od 0 do 25 | od 0 do 20 | od 0 do 16 1) |
| 25,0 | 100 |  |  | 84-100 | 100 |  |
| 20,0 | 87-100 | 100 |  | 75-100 | 87-100 | 100 |
| 16,0 | 75-100 | 88-100 | 100 | 68-90 | 77-100 | 87-100 |
| 12,8 | 65-93 | 78-100 | 85-100 | 62-83 | 66-90 | 77-100 |
| 9,6 | 57-86 | 67-92 | 70-100 | 55-74 | 56-81 | 67-89 |
| 8,0 | 52-81 | 60-86 | 62-84 | 50-69 | 50-75 | 60-83 |
| 6,3 | 47-76 | 53-80 | 55-76 | 45-63 | 45-67 | 54-73 |
| 4,0 | 40-67 | 42-69 | 45-65 | 32-52 | 36-55 | 42-60 |
| 2,0 | 30-55 | 30-54 | 35-55 | 25-41 | 25-41 | 30-45 |
| zawartość |  |  |  |  |  |  |
| ziarn > 2,0 m m | (45-70) | (46-70) | (45-65) | (59-75) | (59-75) | (55-70) |
| 0,85 | 20-40 | 20-40 | 25-45 | 16-30 | 16-30 | 20-33 |
| 0,42 | 13-30 | 14-28 | 18-38 | 10-22 | 9-22 | 13-25 |
| 0,30 | 10-25 | 11-24 | 15-35 | 8-19 | 7-19 | 10-21 |
| 0,18 | 6-17 | 8-17 | 11-28 | 5-14 | 5-15 | 7-16 |
| 0,15 | 5-15 | 7-15 | 9-25 | 5-12 | 5-14 | 6-14 |
| 0,075 | 3-7 | 3-8 | 3-9 | 4-6 | 4-7 | 5-8 |
| Orientacyjna zawartość asfaltu w MMA, %m/m | 4,3-5,8 | 4,3-5,8 | 4,5-6,0 | 4,0-5,5 | 4,0-5,5 | 4,3-5,8 |
| 1) Tylko do warstwy wyrównawczej |  |  |  |  |  |  |

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z mieszanki mineralno-bitumicznej przedstawiono na warunkach 8 do 1

Tablica 4- Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz wzmacniającej.

|  |  | Wymagania wobec MMA, warstwy |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I_,p. | Właściwości | wiążącej, wyrównawczej |  |
|  |  | i wzmacniającej w zależności od |  |
|  |  | Kategorii ruchu |  |
|  |  | KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6 |
| 1 | Moduł sztywności pełzania1) , MPa | nie wymaga się | ≥16,0 (≥22) 3) |
| 2 | Stabilność próbek wg metody Marshalla w |  |  |
|  | temperaturze 60° C, zagęszczonych 2x75 | ≥8,0 (≥ 6,0) 2) | ≥ 11,0 |
|  | uderzeń ubijaka, kN |  |  |
| 3 | Odkształcenie próbek jw., mm | od 2,0 do 5,0 | od 1,5 do 4,0 |
| 4 | Wolna przestrzeń w próbkach jw., %(v/v) | od 4,0 do 8,0 | od 4,0 do 8,0 |
| 5 | Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach |  |  |
|  | jw. % | od 65 do 80,0 | ≤75,0 |
| 6 | Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: |  |  |
|  | od 0 mm do ł2,8 mm | od 3,5 do 5,0 |  |
|  | od 0 r11m do 16,0 mm | od 4,0 do 6,0 | od 4,0do 6,0 |
|  | od 0 mm do 20,0 mm | od 6,0 do 8,0 | od 6,0 do 8,0 |
|  | od 0 mm do 25,0 mm | - | od 7,0 do 10,0 |
| 7 | Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % | ≥ 98,0 | ≥ 98,0 |
| 8 | Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) | od 4,5 do 9,0 | od 4,5 do 9,0 |
| 1 ) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [ 16].dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA |  |  |  |
| 2) dla warstwy wyrównawczej |  |  |  |
| 3) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. |  |  |  |

5.3.Wytwarzanie mieszanki mineralno- asfaltowej.

Mieszanka mineralno- asfaltowa produkowana ma być w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszanie i wymieszanie, oraz zachowanie wymaganej temperatury składników jak również gotowej mieszanki mineralno-bitumicznej.

Dozowanie składników w tym również dozowanie wstępne powinno być wagowe i zautomatyzowane - skład mieszanki zgodny z recepturą.

Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu pod warunkiem uwzględnienia zmian gęstości asfaltu uzależniony od temperatury. Przy produkcji mieszanek dla kategorii ruchu KR 5 do KR 6 dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania składników mieszanki mogą wynosić :

jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż + - 2%  w stosunku do masy składnika.

Jeżeli do produkowanej mieszanki przewidziane jest użycie uzupełniające lepiszcze środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i ilościach określonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z dopuszczalną tolerancją + - % 5 °C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić : od 140 ° C do 165 ° C

- dla polimeroasfaltu	- wg wskazań producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno być wysuszone i ogrzane tak, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę . Maksymalna temperatura ogrzanego kruszywa łącznie z dodanym wypełniaczem nie powinna być wyższa o więcej niż 30 ° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej w zależności od użytego asfaltu powinna wynosić : od 135 ° C do 165 ° C

- dla mieszanki z dodatkiem polirneroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu.

5.4.Zarób próbny.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót z użyciem mieszanek mineralno-asfaltowych zobowiązany jest do wykonania zarobu próbnego, który ma na celu upewnienie się, że produkowana mieszanka przewidziana do wbudowania będzie zbliżona, bądź zgodna z receptą.

Prawidłowość składu mieszanki zarobu próbnego potwierdzona być powinna po wykonaniu stosownych badań laboratoryjnych wpisem do dziennika laboratoryjnego.

Przy badaniu pojedynczych prób mieszanki mineralno- asfaltowej wbudowanych w nawierzchnię
( podbudowę ) dopuszcza się w zależności od kategorii ruchu ~ uziarnienia, następujące tolerancje procentowej zawartości poszczególnych składników w stosunku do składu zaprojektowanego określonego w recepcie:

|  | Składniki mieszanki | Nawierzchnie dróg o kategorii ruchu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | mineralno- asfaltowej. |  |  |
|  |  | KR l lub KR2 | KR3 do KR6 |
| 1. | Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm |  |  |
|  | 31,5; 25; 20; 16; 12,8; 9,6; 8; 6,3; 4 ;2. | + - 5,0 | + - 4,0 |
| 2. | Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm |  |  |
|  | 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 | +- 3,0 | +- 2,0 |
| 3. | Ziarna przechodzące przez sito 0 oczkach |  |  |
|  | # 0,075 mm | + - 2,0 | + - 1,5 |
| 4. | Asfalt | + - 0,5 | + - 0,3 |

5.5.Przygotowanie podłoża.

Podłoże pod warstwę nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych powinno być wyprofilowane 
i równe. Powierzchnia podłoża przed ułożeniem warstwy musi być oczyszczona i sucha.

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe w zależności od klasy drogi i wykonywane warstwy nie mogą być większe od wartości określonych w mm poniżej .

|  |  | Podłoże od warstwę |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Klasa drogi | Ścieralną | wiążącą, wzmacniającą |
| 1. | Drogi klasy A, S, GP | 6 | 9 |
| 2. | Drogi klasy G i Z | 9 | 12 |
| 3. | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi | 12 | 15 |

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych wyżej, podłoże musi być wyrównane poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.

Przed wykonaniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego w zależności od podłoża, oraz zastosowanego lepiszcza, powierzchnia podłoża musi być równomiernie skropiona. Ilość lepiszcza 
w kg / m2 po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu winna wynosić:

-podbudowa tłuczniowa - od 0,7 do 1,0

-podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - od 0,5 do 0,7

-podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego cementem - od 0,3 do 0,5

- nawierzchnia bitumiczna o chropowatej powierzchni - od 0,2 do 0,5

Powierzchnie czołowe urządzeń w jezdni jak krawężniki, włazy, wpusty itp. powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym zapewniającym należytą przyczepność i szczelność warstwy mieszanki mineralno-bitumicznej. w obrębie urządzenia.

5.6.Połączenia między warstwowe.

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej warstwy w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia między warstwowego. Ilość lepiszcza w kg / m 2 po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu winna wynosić :

-podbudowa asfaltowa, lub warstwy

-wyrównawcza i wzmacniająca	- od 0,3 do 0,5

-asfaltowa w-wa wiążąca	- od 0,1 do 0,3

Skropienie warstw jw. powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie pozwalającym na odparowanie wody z emulsji, bądź ulotnienie upłynniacza z asfaltu. W zależności od ilości lepiszcza użytego do skropienia czas wyprzedzenia wynosić winien co najmniej :

-8 godz. - przy ilości lepiszcza powyżej 1 kg / m 2 - 2 godz. - przy ilości lepiszcza od 0,5 do 1 kg lm 2

0,5 godz. - przy ilości lepiszcza od 0,2 do 0,5 kg / m 2

5.7.Warunki przystąpienia do robót.

Układanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej może się odbywać przy określonych warunkach atmosferycznych i stanie podłoża

-niedopuszczalnym jest układnie warstw na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych, oraz silnego wiatru przekraczającego 16 m / s.

-warstwy nawierzchni mogą być układane przy temperaturze otoczenia nie niższej niż

+ 5 ° C - przy grubości warstwy większej niż 8 cm.

+10 ° C - przy grubości warstwy mniejszej lub równej 8 cm.

Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania i stosowania projektu organizacji ruchu zarówno przy prowadzeniu robót bez wstrzymywania ruchu, jak również przy wyłączeniu z ruchu odcinka drogi ( ulicy ) na którym prowadzone są roboty, jest odpowiedzialny za powstałe ewentualne wypadki z jego winy.

5.8.Wykonanie warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej.

Mieszanka mineralno- asfaltowa może być wbudowywana jedynie układarką wyposażoną :

-w układ z automatycznym sterowaniem grubości układanej warstwy, a także utrzymaniem żądanej niwelety zgodnie z projektem budowlanym w przypadku budowy bądź przebudowy drogi (ulicy).

-sprawną po podgrzewaną płytę wibracyjną

Zaleca się aby układanie warstwy nawierzchni odbywało się w sposób ciągły, bez przestojów,
z jednostajną prędkością w granicach 2 -4 mb na minutę.

Temperatura wbudowanej mieszanki nie powinna być niższa od minimalnej temperatury określonej
w punkcie 5.3.

-dla mieszanki z użyciem dodatku polimeroasfaltu- wg wskazań producenta polimeroasfaltu.

Zagęszczenie ułożonej warstwy mieszanki powinno nastąpić bezzwłocznie, a przejazdy walcy winny rozpoczynać się od krawędzi jezdni ku osi jezdni.

Na wałowaną warstwę najeżdżać należy kołem napędowym, manewry walca muszą być płynne na odcinku uprzednio zagęszczonym. Prędkość przejazdu walcy w pierwszej fazie zagęszczenia winna być w granicach 2 - 4 km / godz. i 4 - 6 km / godz. w dalszej fazie.

Zagęszczenie ułożonej warstwy uważa się za zakończone wówczas gdy osiągnięty zostanie wymagany wskaźnik zagęszczenia.

Zabroniony jest postój walcy na warstwie uprzednio ułożonej gdyby postój powodował pozostawienie odcisków i deformacji.

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej równolegle lub prostopadle do osi drogi.

Zaleca się aby dzienna działka robocza była wykonana na całej szerokości jezdni, bez wydłużania jednej połowy.

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza muszą być całkowicie związane, a przylegające warstwy muszą być w jednym poziomie.

Złącza podłużne i poprzeczne winny być równo obcięte, a powierzchnia złącza winna być posmarowana asfaltem bądź oklejona samoprzylepną taśmą asfalto- kauczukową.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.Ogólne zasady kontroli i jakości robót.

Kontrola warstw nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej obejmuje trzy fazy badań w czasie :

-badania poprzedzające przystąpienie do robót - badania w czasie trwania robót

-badania po zakończeniu układania warstw nawierzchni.

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno - asfaltowej tj. asfaltu, wypełniacza i kruszyw.

Badania materiałów, receptę potwierdzoną przez uprawnione niezależne laboratorium musi przedłożyć do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.3.Badania w czasie prowadzenia robót.

6.3.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykazano poniżej:

|  |  | Częstotliwość badań .Minimalna |
| --- | --- | --- |
| Lp | Rodzaj badań | liczba badań na dziennej działce |
|  |  | roboczej. |
| 1. | Skład i uziarnienie mieszanki mineralno- | 1 próba przy produkcji do 500 Mg |
|  | asfaltowej pobranej w wytwórni | 2 próby przy prod. ponad 500 M |
| 2. | Właściwości asfaltu | dla każdej dostawy ( cystern ) |
| 3. | Właściwości wypełniacza | 1 próba na 100 M |
| 4. | Właściwości kruszywa | przy każdej zmianie. |
| 5. | Temperatura składników mieszanki |  |
|  | mineralno- asfaltowe' | dozór ciągły |
| 6. | Temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej | każdy pojazd przy załadunku i w |
|  |  | czasie wbudowania. |
| 7. | Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej | jw. |
| 8. | Właściwości próbek mieszanki mineralno- |  |
|  | asfaltowej obranej w wytwórni. | jeden raz dziennie. |

Badania wymienione w poz. 1 i 8 mogą być wykonane zamiennie wg PN-S-96025:2000

6.3.2.Skład i uziarnienie mieszanki mineralno- asfaltowej.

Badanie składu mieszanki mineralno- asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji w/g normy PN - S - 04001: 1967, która ma wykazać ewentualne rozbieżności w składzie w stosunku do recepty.

Dopuszczalne odchylenia od zaprojektowanego składu w wartościach procentowych podano
w p-cie 5.4. Dopuszcza się przeprowadzenie badań innymi równoważnymi metodami.

6.3.3.Badanie właściwości asfaltu.

Dla każdej dostarczonej partii asfaltu (cysterny) należy określić penetrację oraz temperaturę mięknienia.

6.3.4.Badanie właściwości wypełniacza.

Na każde dostarczone 100 Mg wypełniacza należy przeprowadzić badanie przynajmniej jednej próby, która obejmować będzie uziarnienie, oraz wilgotność.

6.3.5.Badanie właściwości kruszywa.

Badanie obejmuje określenie klasy i gatunku kruszywa w przypadku zmian kruszywa.

6.3.6.Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno- asfaltowej.

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno- asfaltowej może być przeprowadzony 
w dowolnym czasie pracy otaczarki.

Polega on na wykonaniu odczytu na skali termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura zgodna być powinna z zapisem w recepcie i nie może przekroczyć 30°C maksymalnej temperatury mieszanki mineralno- asfaltowej.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno- asfaltowej.

Pomiar polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i dokonaniu odczytu. Pomiar wykonywany być winien dla każdego załadowanego pojazdu w momencie załadunku i wyładowaniu do zasobnika układarki.

Temperatura pomierzona w miejscu wbudowania nie może być niższa od określonej w punkcie 5.8. SST.

6.3.8.Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno- asfaltowej.

Sprawdzenie wyglądu mieszanki polega na ocenie wizualnej w czasie produkcji, załadunku i rozładunku, oraz wbudowania.

6.3.9.Właściwości mieszanki mineralno- asfaltowej.

Właściwości mieszanki mineralno- asfaltowej należy określać na próbach zagęszczonych( wyciętych 
z jezdni } metodą Marshalla. Wyniki zgodnie być powinny z receptą ( przy uwzględnieniu tolerancji jak w punkcie 5.4.)

6.4.Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z  mieszanki mineralno-bitumicznej

6.4.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej określa poniższe zestawienie.

| Lp. | Badana cecha | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość wykonanej warstwy | 2 razy na każde 500 mb |
| 2. | Równość podłużna warstwy. | Każdy pas ruchu planografem, lub łatą 4 metrową i klinem z częstotliwością co 10 mb. |
| 3. | Równość porzeczna warstwy | nie rzadziej niż co 5 mb |
| 4. | Spadki poprzeczne warstwy | nie rzadziej niż co 50 mb |
| 5. | Rzędne wysokościowe warstwy | pomiar rzędnych niwelacji podłużnej |
| 6. | Ukształtowanie osi w planie | i poprzecznej oraz usytuowania osi według dokumentacji budowy |
| 7. | Grubość warstwy | 2 próbki na każde 500 mb pasa ruchu |
| 8. | Złącza podłużne i poprzeczne | cała długość złącza |
| 9. | Krawędź, obramowanie warstwy | cała długość |
| 10. | W ląd warstwy | ocena ciągła |
| 11. | Zagęszczenie warstwy | W dwóch przekrojach 3 próbki (w osi i na brzegach warstwy) na każde 500mb |
| 12. | Wo1na przestrzeń w warstwie | jw. |

6.4.2.Szerokość warstwy.

Szerokość warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej powinna być zgodna
z dokumentacją projektową ( przy przebudowie ) i warunkami technicznymi - przedmiarem przy pracach remontowych. Dopuszczalna tolerancja wynosi + 5 cm. Szerokość warstwy ( warstw ) nawierzchni asfaltowej poniżej warstwy ścieralnej nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem 
w nowej konstrukcji nawierzchni powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż  5 cm.

6.4.3.Równość warstwy.

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z mieszanki mineralno-bitumicznej mierzone wg normy BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać wartości określonych  w mm jak niżej

|  |  | Ułożona warstwa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Klasa drogi | ścieralna | wiążąca | wzmacniająca odbudo ) |
| 1. | Drogi klasy A, S, G P | 4 | 6 | 9 |
| 2. | Drogi klasy G i Z | 6 | 9 | 12 _ |
| 3. | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi | 9 | 12 | 15 |

Równość warstwy ścieralnej w profilu podłużnym powinny być mierzone planografem w sposób ciągły.

Na drogach powiatowych klasy Z pomiar równości podłużny może być wykonany znormalizowaną łatą 4-ro metrową i klinem z częstotliwością określoną w punkcie 6.4.1.1p 2.

Dopuszcza się 15 miejsc na 1 km badanej równości nawierzchni wykazujących odchylenia równości 
w przedziale 6 - 9 mm w tym maksimum 2 punkty na hektometrze pasa ruchu.

Powyższe ustalenia dotyczyć będą również pomiaru równości poprzecznej nawierzchni.

Na drogach ulicach klasy G- pomiar równości podłużnej wykonany być musi planografem.

Nierówności dla warstw poniżej ścieralnej przekraczające wartości określone wyżej muszą być zlikwidowane poprzez dodatkowe wyrównanie mieszanką bądź poprzez frezowanie.

6.4.4.Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne warstwy z masy mineralno-bitumicznej na odcinkach prostych pomierzone być muszą
z częstotliwością określoną w punkcie 6.4.1 1p.4. Spadki na łukach poziomych powinny być pomierzone 
w miejscach:

-początek prostej ( krzywej ) przejściowej

-początek łuku poziomego

-środek łuku poziomego

-koniec łuku poziomego

-koniec prostej ( krzywej } przejściowej - początek spadku dwustronnego .

Dopuszcza się odchylenia od projektowanego spadku poprzecznego nie przekraczające +-0,5 %.

6.4.5.Rzędne wysokościowe, ukształtowanie w planie.

Dla odcinków dróg (ulic) budowanych lub przebudowywanych w oparciu o projekt budowlany wymagana będzie niwelacja kontrolna wykonanej nawierzchni w przekrojach poprzecznych jezdni wykazanych 
w projekcie .

Rzędne wysokościowe w osi jezdni i krawędziach winny być zgodne z projektem Dopuszczalna tolerancja +-1cm.

Oś drogi ( ulicy ) powinna być usytuowana w planie zgodnie z projektem. Dopuszczalna tolerancja odchylenia nie może przekraczać +-5cm.

6.4.6.Grubość warstwy.

Grubość układanych warstw zgodna być powinna z projektem, bądź warunkami technicznymi (przedmiarem).

Grubość rzeczywista ułożonej warstwy po zagęszczeniu powinna być nie mniejsza od grubości założonej.

6.4.7.Złącza podłużne i poprzeczne, krawędź, obramowanie.

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.

Złącza w konstrukcji nawierzchni wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie o min. 
15 cm.

Złącza muszą być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni (jak włazy, wpusty) powinna wystawać od 
3 do 5 mm ponad ich powierzchnię . Krawędzie nawierzchni bez oporników w miejscach gdzie zachodziła konieczność obcięcia (ze względu na równość, lub uzyskanie wymaganej szerokości) muszą być pokryte asfaltem.

6.4.8.Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń.

Badanie zagęszczenia i określenie wolnych przestrzeni wykonuje się na próbach wyciętych
z nawierzchni . Minimalna ilość wyciętych prób określona została w punkcie 6.4.1 Lp. 11 i 12.

Do wycięcia prób z nawierzchni należy używać mechanicznej wiertnicy, która zapewnia nienaruszoną strukturę próby.

Wskaźnik zagęszczenia ułożonej w-wy ścieralnej nawierzchni powinien osiągnąć minimum 98 %
i winien być łącznie ze wskaźnikiem wolnych przestrzeni określony w recepcie produkowanej masy.

6.4.9.Wygląd warstwy.

Wykonana warstwa nawierzchni winna się wykazywać jednolitą teksturą, bez widocznych miejsc wskazujących przeasfaltowanie, spękanie bądź pory czy też łuszczenia.

7.OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiarową przy wykonaniu robót nawierzchniowych z mieszanki mineralno-bitumicznej jest:

-1 m2 wykonanej warstwy nawierzchni przy założonej grubości.

- 1 Mg wbudowanej mieszanki asfaltowej - przy wykonaniu warstwy wyrównawczej (wyrównawczo- wzmacniającej)

8.ODBIÓR ROBÓT.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji w/g pktu.6 i PN-S-96025 : 2000 dały wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m 2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego o projektowanej grubości (lub wbudowania 1 Mg mieszanki w warstwie wyrównawczej) obejmuje :

-prace przygotowawcze i pomiarowe,

-oznakowanie robót w trakcie ich realizacji wraz ze sporządzeniem schematu oznakowania przy robotach z utrzymaniem ruchu, bądź projektu oznakowania przy wyłączeniu odcinka drogi z ruchu,

-wytworzenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

-wbudowanie mieszanki mineralno- asfaltowej wraz z przygotowaniem podłoża( oczyszczenie, skropienie, przycinanie krawędzi, smarowanie krawędzi urządzeń  w jezdni a także krawędzi),

-sporządzenie recepty, potwierdzenie składu przez niezależne, uprawnione laboratorium,

-koszty badań laboratoryjnych, wymaganych pomiarów a także sporządzenie operatu kolaudacyjnego

10.PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1.Normy.

1.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir
i mieszanka.

2.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

3.PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek..

4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych.

5.PN-C-04024:1991  Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.

6.PN-EN-12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych.

7.PN-C-96173:1974  Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych.

8.PN-S-04001:1967  Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

9.PN-S-96504:1961  Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.

10.PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe Wymagania.

11.BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

10.2.Inne dokumenty.

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997.

13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje- zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997.

14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,   instrukcje- zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999.

15.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych CZDP,Warszawa,1984.

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia

trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno- bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym Informacje, instrukcje- zeszyt  48, IBDiM,warszawa,1995.

17.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r  w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  usytuowanie ( Dz.U.
Nr 43 z 1999r.,poz. 430 ).

S Z C Z E G Ó Ł O W A

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

D - 06 . 03 . 02

NAPRAWA POBOCZY - NAPRAWY  LOKALNE,

UZUPEŁNIENIE I  PROFILOWANIE  ZANIŻONYCH POBOCZY

1.W S T Ę P.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiot niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy naprawie poboczy gruntowych przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwa: " Przebudowa drogi gminnej Nr 003169T w miejscowości Młotkowice (działka 903/2 i 420) na odcinku 1240 mb.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 .1.

  - Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót polegających na uzupełnieniu / umocnieniu poboczy drogi materiałem kamiennym frakcji 0/31,5 wraz z zagęszczeniem, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.

  - Ogólne  wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową , SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. M A T E R I A Ł Y.

Do uzupełnienia ( wzmocnienia ) poboczy użyć należy materiału kamiennego frakcji 
0-31,5mm dowiezionego do miejsca wbudowania środkami transportowymi.

Dowieziony materiał kamienny może zawierać niewielkie ilości zanieczyszczeń gliniastych.

3.S P R Z Ę T.

W zależności od potrzeb do naprawy poboczy Wykonawca zapewni poniższy sprzęt:

- przewoźne zbiorniki na wodę

- inny sprzęt zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4.T R A N S P O R T .

transport materiału do uzupełnienia poboczy może odbywać się dowolnymi środkami

transportu ( samochody skrzyniowe, samowyładowcze lub ciągniki z przyczepami

5.W Y K O N A N I E    R O B Ó T.

5.1.  Oznakowanie robót.

Roboty prowadzone na poboczu należy oznakować zgodnie z zapisami w warunkach

prowadzenia robót w pasie drogowym.

5.2.Naprawa poboczy.

Zakres robót przy naprawie poboczy gruntowych obejmuje :

- uzupełnienie zaniżonych poboczy materiałem kamiennym i zagęszczenie.

5.2.1.Przygotowanie poboczy.

Obejmuje usunięcie z naprawionych powierzchni zanieczyszczeń ( gałęzie, kamienie,

liście i inne elementy np. znaki drogowe.

Usunięcie pachołków i znaków drogowych na czas robót Wykonawca uzgodni 
z inspektorem nadzoru.

Należy również odwodnić naprawioną powierzchnię poboczy w przypadku występowania zastoisk wodnych przez wykopanie rowów odwadniających.

5.2.2.Naprawa lokalnie uszkodzonych poboczy.

W celu dokonania naprawy lokalnych zagłębień w poboczu należy spulchnić grunt w miejscu naprawy na gł. 2 - 3 cm ( w obrysie uszkodzenia ) oraz doprowadzić grunt podłoża do odpowiedniej wilgotności.

Następnie należy wypełnić zagłębienie gruntem ( materiałem ) o wilgotności

optymalnej i zagęścić wibratorami płytowymi aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia co najmniej 0,98.

Wyrównana powierzchnia naprawy pobocza powinna mieć odpowiednią równość

i spadki, zgodnie z parametrami geometrycznymi istniejącego pobocza.

Użyty do naprawy  materiał kamienny powinien być zaakceptowany przez Odbierającego

5.2.3.Uzupełnienie poboczy i profilowanie.

Na uzupełnienie poboczy Wykonawca zużyje materiał zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Spadek poprzeczny pobocza po uzupełnieniu 4 – 6 %

Materiał kamienny o wilgotności optymalnej powinien być równomiernie rozkładany na całej szerokości pobocza oraz wyprofilowany do wymaganego spadku poprzecznego za pomocą równiarki, lub ręcznie.

Zagęszczenie nasypanego i wyprofilowanego materiału należy wykonać mechanicznie

Zagęszczenie należy prowadzić od krawędzi pobocza w kierunku krawędzi nawierzchni, pasami „na zakład”.

Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać jednakowy spadek poprzeczny zgodny ze spadkiem założonym oraz nie posiadać śladów kół po walcach.

Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy niż 0,98 i zbadany wg.BN-77/8931- 12.

5.2.4.Roboty wykończeniowe.

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia gruntu ze skarp o ile w trakcie robót

został on tam przesunięty oraz do ponownego ustawienia usuniętych na czas robót np. pachołków czy innych elementów znajdujących się na poboczu przed robotami.

6.K O N T R O L A   J A K O Ś C I   R O B Ó T.

6.1.Badania materiałów.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić badania materiałów przewidzianych do wykonania napraw poboczy i uzyskać na nie akceptację inspektora nadzoru.

6.2.Zakres i częstotliwość badań i pomiarów.

Badanie wilgotności naturalnej - co najmniej 1 raz dziennie

Badanie wskaźnika zagęszczenia - co najmniej dwa razy na 1 km

Sprawdzenie spadków poprzecznych - co najmniej dwa razy na 100m

Pomiar równości poprzecznej i podłużnej łatą 4 - metrową - co 50 m.

Szerokość pobocza - nie powinna się różnić o więcej niż  + 10 cm i  -5 cm

Dopuszcza się następujące tolerancje :

- spadki poprzeczne  	- + - 1,0 %

- równość poprzeczna i podłużna - prześwit maksymalny pod łatą nie większy niż 15 mm

Ponadto kontrola jakości robót obejmuje :

- ocenę wizualną robót

- sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

7.O B M I A R   R O B Ó T.

Jednostką obmiaru jest 1m2 naprawionych poboczy  zgodnie z przedmiarem 
i obmiarem w terenie.

8.O D B I Ó R   R O B Ó T.

Odbiór robót odbywa się na podstawie kontroli jakości i ilości wykonanych robót oraz ich zgodności z przedmiarem , SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu, który jest dokonywany po zakończeniu robót i pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru.

9.P O D S T A W A     P Ł A T N O Ś C I.

Płatność za 1 m2 naprawionych poboczy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną  jakości robót, na podstawie pomiarów  i badań kontrolnych.

Ilość wykonanych robót nie może być ilością mniejszą niż zapisane w przedmiarze robót.

Cena wykonania robót obejmuje :

- dowóz materiałów

- rozściełanie materiału i wyprofilowanie poboczy

- zagęszczenie nasypanego materiału

- oznakowanie robót

- badania i pomiary kontrolne

10.  P R Z E P I S Y    Z W I Ą Z A N E.

PN-88/B-04481	- Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

BN-77/8931-12	- Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

BN-72/8932-01	- Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- „ Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie

drogowym” - Monitor Polski, Zał. do nr 24.

PN-B-11111		- „Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Żwir

i mieszanka”.

PN-B-11112		- „ Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych”

PN-B-11113		- „Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek”