| Gęstość w temperaturze 15°C; nie wyższa niż 0,860 g/ml3. Temperatura zapłonu; nie niższa niż 56°C. Lepkość kinematyczna w temp. 20°C; 6 mm2/s. Skład frakcyjny; do 250°C destyluje nie więcej niż 65%(V/V) do 350°C destyluje nie mniej niż 85%(V/V). Zawartość siarki; nie więcej niż 0,10% (m/m). Pozostałość po koksowaniu w 10%-owej pozostałości destylacyjnej; nie większa niż 0,3% (m/m). Pozostałość po spopieleniu; nie większa niż 0,01%(m/m). Zawartość wody; nie większa niż 200(mg/Kg). Zawartość stałych ciał obcych; nie większa niż 24(mg/Kg). Wartość opałowa; nie niższa niż 42 600 kJ/kg. Temperatura płynięcia; nie wyższa niż -20°C. Barwa; Czerwona. Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty Parametry techniczne lekkiego oleju opałowego |  |
| --- | --- |